2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

金属工艺学试题

（课程代码01666）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．技术人员对机械零件选材时，首先应考虑的是材料的

A.使用性能

B.工艺性能

C.经济性

D.加工性

2．超高速加工通常是指其加工速度比常规高

A.1～2倍

B.2～5倍

C.5～10倍以上

D.20倍以上

3．要求金属材料的锻造性能好，就必须选用材料具有良好的

A.综合力学性能

B.强度和硬度[[微信公众号：ikaoti]

C.塑性和韧性

D.耐高温性能

4．在焊接接头中，力学性能较差的区域是

A.正火区和过热区

B.正火区和熔合区

C.正火区和部分相变区

D.熔合区和过热区

5．根据载荷作用的性质不同，床头箱对机床床身的压力属于

A.静载荷

B.冲击载荷

C.疲劳载荷

D.循环载荷

6．金属材料中的铜和铝的结构都属于

A.体心立方晶格

B.体心正方晶格

C.面心立方晶格

D.密排六方晶格

7．材料经冷塑性变形后，其强度和硬度提高，是由于增加了材料的

A.位错密度

B.晶粒密度

C.原子扩散度

D.过冷度[最新年份咨询qq593777558]

8．感应加热表面淬火一般用于

A.低碳钢[最新年份咨询qq593777558]

B.中碳钢

C.高碳钢

D.铸铁

9．用于高速切削的刀具材料一般选用

A.45钢

B.60钢

C.20CrMnTi

D.W18Cr4V[最新年份咨询qq593777558]

10．为了提高铸造铝合金的力学性能，通常采用

A.调质处理

B.固溶处理

C.变质处理

D.冷变形处理

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11．铸铁变速箱上的传动轴的轴承孔(孔径80mm)，通常是用台钻进行加工的。

12．由于砂轮具有自锐性，所以在磨削时一般不需要对砂轮进行修整。

13．机床主轴就是在交变载荷作用下工作的。

14．用压入法测定材料的硬度，其载荷性质是属于静载荷。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

15．在铁液中加入硅铁合金的孕育处理，是属于热处理。

16．钢的淬火可以提高材料的强度和硬度，同时还能改善其塑性和韧性。

17．渗碳钢通常采用低碳钢或低碳合金钢。

18．自由锻可用于具有复杂形状的锻件的锻造。

19．砂型铸造只能采用手工造型。

20．埋弧焊可适用于成批生产中长直焊缝和较大直径环缝的平焊。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．在生产上所应用的铁碳合金相图的组元是          和          。

22．焊条按熔渣的化学性质分为两大类：          和          。

23．莱氏体是由          和          组成的机械混合物。

24．铸造合金的铸造性能中，除了偏析性与吸气性外，对铸件质量影响最大的是

和          。

25．在进行铸造成形工艺设计时，首先应考虑铸件的          和          ，然

后再进行工艺参数的选择与设计。

26．对钢板料实施冷变形会导致材料的          提高，而          下降的现象。

27．合金良好的锻造性能体现在低的          和良好的          。

28．金属切削加工过程的切削要素是切削速度、          和          三要素。

29．铸铁的石墨化过程一般可以从液体铁水中析出，也可以自          析出，还可以

由          分解得到。

30．灰铸件的组织是由          和          的基体两部分组成。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

请在答题卡上作答。

31．请简要说明为什么钢铆钉用低碳钢制作，锉刀用高碳钢制作?

32．相同形状的两块铁碳合金，一块是15钢，一块是白口铸铁，用什么简便方法可迅速区分它们?

33．简述孔的加工方法有哪几种?工件上螺栓孔(φ10mm)和轴承孔(φ100mm)分别用什么

机床加工。

34．简述平衡条件下，比较碳含量分别为0．2％、0．8％和1．2％的钢的硬度、强度和塑性有何不同。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

35．拉伸试验的原标距长度为50mm，直径为10mm。试验后，将已断裂的试样对接起来测

量，标距长度为73mm，缩颈区的最小直径为5．1mm。试求该材料的断后伸长率和断面

收缩率的值，并说明材料的塑性是否良好。

36．某型号汽车变速齿轮，在工作中要求承受重载荷和大冲击作用，具体技术要求是：锻后

热处理硬度180～207HBS；心部硬度达30～45HRC，齿面硬度达58～62HRC，其加工工

艺路线为：下料→锻造→热处理1→切削加工→热处理2→热处理3→喷丸→校正花键

孔→精磨齿；

请问：1)该齿轮应用什么材料加工?

2)其应用的热处理分别是什么?

3)说明热处理2、3的作用。