2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具材料与热处理试卷

课程代码1813

一、填空题(本大题共15小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．最基本的位错类型为________和________。

2．纯铸锭的宏观组织通常是由三个晶区所组成，即表层的细晶区、中间的________和心部的________。

3．压入式的硬度试验方法包括________、________和维氏硬度。

4．根据组元之间的相互作用，固态合金的基本相结构可分为两大类，即：________和________。

5．匀晶相图被液相线和固相线划分为三个相区：________、单相同相区和______________。

6．亚共析钢的室温平衡组织为________和________。

7．过共晶白口铁的室温平衡组织为________和________。

8．根据原子运动能力，奥氏体向珠光体的转变属于____________相变，贝氏体转变是________型相变：

9．在贝氏体中，塑性与韧性较好的是________，硬度较高的是________。

10．常用的淬火方法包括：单介质淬火，__________、__________、局部淬火和冷处理。

11．防止第二类回火脆性的方法包括回火后快冷以及在钢中加入__________、__________等金属元素。

12．工件渗碳后，必须经过__________和__________，才能达到性能要求。

13．合金元素在合金钢中可能处于三种状态，即：固溶状态、__________及__________。

14．根据碳在铸铁中存在的形式，铸铁可分为：白口铸铁、__________和__________。

15．LF21的主要合金元素是__________，ZLl02的主要合金元素是__________。

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

16．抗拉强度

17．晶界强化

18．带状组织

19．退火

20．钢的淬硬性

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

21．试写出Fe—Fe3C，相图中三条三相线的转变反应式，并注明反应名称、温度和含碳量。

22．说明随C％的增大(0～6.69％)，Fe—C合金在室温下的组织演变过程。

23．为什么奥氏体的晶核总是优先在铁素体与渗碳体的相界面处形成?

24．从应用角度说明退火与正火的区别。

25．根据钢的回火温度范围，可把回火分为几类？并说明相应的回火组织与性能。

四、工艺线路分析题(本大题共10分)

26．某厂采用Cr12钢制造一般工作温度要求的冷冲模，请设计加工工艺路线，并分析各热处理工艺的目的和相应的组织。

五、计算题(本大题共2小题，第27小题5分，第28小题10分，共15分)

27．一冲击实验的试样规格为55×10×10mm，试样缺口深度为2mm，试验测得的冲击吸收功Ak为64J，求此试样的冲击韧度。

28．根据Fe—Fe3C相图计算：

（1）室温下，含碳1.2%的钢中珠光体和二次滲碳体各占多少？（2）铁碳合金中二次渗碳和三次滲碳的最大百分含量。