2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具材料与热处理　试卷

(课程代码01813)

一、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．体心立方晶胞中的原子数为            ，面心立方晶胞中的原子数为            。

2．金属结晶过程都是            与            的过程。

3．硬度试验方法大体可分为压入法            和            。

4．再结晶温度的影响因素主要有            和            。

5．奥氏体是碳溶于            中形成的固溶体，其最大溶解度为            。

6．影响奥氏体形成速度的因素有加热条件、            和            。

7．根据石墨形态，可将铸铁分为普通灰铸铁、            、球墨铸铁和            。

8．HPb59-1是平均含铜量为           的铅黄铜；Cr12MoV相当于日本钢号           。

9．根据Fe-Fe3C相图，亚共析钢的淬火温度为            ，过共析钢的淬火温度为            。

10．单晶体塑性变形的基本方式有两种，即            和            。

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

11．不论哪类点缺陷，都会造成晶格畸变。

12．均匀形核的形核率主要取决于实际过冷度。

13．金属铸锭的表层细晶区具有较高的实用价值。

14．一般说来，孪生的临界分切应力要比滑移的临界分切应力大得多。

15．多晶体经塑性变形后，纵向的强度和塑性会远小于横向。

16．渗碳体属于复杂的间隙化合物，属于密排六方晶系。

17．随着碳含量的增加，钢的可锻性变差。

18．本质晶粒度可反映钢的实际晶粒的大小。

19．合金渗碳体的稳定性高于Fe3C。

20．锰和硫均是阻碍石墨化的元素。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．均匀形核

22．再结晶

23．冷处理

24．过冷奥氏体

25．淬硬性

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

26．简述金属结晶时必须过冷的根本原因。

27．简述产生固溶强化的原因。

28．列举常用的退火工艺方法。

五、工艺分析题(本大题共10分)

29．利用40Cr制造轴类零件，要求具有较高的强度与良好的塑性及韧性配合，局部(如轴颈处)表层要求具有高硬度及良好的耐磨性，采用的加工工艺路线如下：

下料→模锻→(热处理Ⅰ)→机加工→(热处理Ⅱ)→局部表面淬火＋低温回火→磨至尺寸

请根据材料成分特点与性能要求，写出所给工艺路线中具体的热处理名称及目的。

六、计算题(本大题共2小题，第30小题6分，第31小题11分，共17分)

30.对某铝合金进行常温拉伸实验，标准试样的原始截面直径d0=8mm，试样拉断后，测得断后截面直径d1=6.4mm，拉伸过程中的最大拉力为5.2kN，屈服点(σ0.2)所对应的拉力值为4.7kN，求该铝合金的抗拉强度盯σb与屈服强度σ0.2。

31．根据Fe-Fe3C相图，计算含碳量为0.45％的铁碳合金室温平衡组织组成物的相对含量。(注：此题不能省略相对含量较小的物相)[[微信公众号：ikaoti]