2010年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造试卷

课程代码:02230

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1.复合材料的基体材料应具备()

A.高硬度

B.高强度韧性

C.高弹性模量

D.低强度韧性

2.铸件中缩松的特点是出现的孔洞()

A.大而集中

B.大而分散

C.小而集中

D.小而分散

3.板料冲压成形适于制造()

A.厚壁制件

B.薄壁制件

C.脆性金属制件

D.单件生产的制件

4.埋弧自动焊属于()

A.电渣焊

B.电阻焊

C.电弧焊

D.摩擦焊

5.在正交平面中测量的前刀面与基平面之间的夹角是()

A.前角0[最新年份咨询qq593777558]

B.后角[[微信公众号：ikaoti]

C.主偏角Kr

D.刃倾角

6.万能分度头简单分度，若要将工件作20等分，每次分度时手柄的转动圈数为()

A.1圈

B.2圈

C.3圈

D.4圈

7.加工圆柱沉头孔，应选用的刀具是()

A.锪钻

B.中心钻

C.扩孔钻

D.麻花钻

8.磨削普通碳钢材料工件时，砂轮的磨料宜选用()

A.刚玉

B.碳化硅

C.人造金刚石

D.立方氮化硼[[微信公众号：ikaoti]

9.淬硬齿面精加工的方法是()

A.铣齿

B.滚齿

C.插齿

D.磨齿

10.线切割加工利用的能量是()

A.光能

B.化学能

C.机械能[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.电能和热能

11.平口钳属于()

A.通用夹具

B.专用夹具

C.随行夹具

D.组合夹具

12.三点式自位支承限制工件自由度的数目是()

A.0个

B.1个

C.2个

D.3个

13.车床上两顶尖装夹加工细长轴，影响工艺系统受力变形最大的因素是()

A.头架刚度

B.尾架刚度

C.工件刚度

D.刀架刚度

14.影响误差复映系数大小的因素是()

A.走刀次数

B.系统刚度

C.加工后工件误差

D.加工前毛坯误差[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

15.普通车床上，四方刀架每转动一次所完成的加工称为一个()

A.工序

B.工步

C.走刀

D.工位

二、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.工程应用铸铁按照石墨形貌的不同，可分为_____、可锻铸铁、_____和蠕墨铸铁。

l7.在砂型铸造浇注前，_____和_____是最基本的工序。

18.按熔渣的性质，焊条可分为_____焊条与_____焊条。

19.焊接接头的基本形式有对接、搭接、_____和_____。

20.机床的主要技术参数包括_____、_____和动力参数。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21.周铣法加工中，逆铣是_____方向和_____方向相反。

22.镗床上镗孔时的进给运动可由_____或_____的直线运动完成。

23.滚齿加工直齿圆柱齿轮，展成运动传动链是联系_____和_____之间的传动链。

24.机械加工过程中，产生残余应力的原因有冷态塑性变形、_____和_____。

25.通常将整个工艺路线划分为_____、半精加工、精加工和_____几个阶段。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26.简述钢的淬透性与淬硬性的含义。

27.简述确定浇注位置应遵循的原则。

28.简述弯曲连杆的锤上模锻成形过程。

29.简述确定外圆车刀前角大小应考虑的因素。

30.列出五种可以在普通车床上加工成形的表面。

31.指出外圆磨床上采用纵磨法磨削外圆时的主运动和进给运动。

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32.批量生产调整法加工如题32图所示小轴零件，

(1)试分析铣槽工序应限制工件哪几个自由度?

(2)确定定位元件并画在图上。

(3)指出各定位元件实际限制哪几个自由度?

33.用调整法大批量生产如题33图所示箱体零件，平面A、B已加工完毕，欲以平面B定位安排镗孔工序，保证设计尺寸205±0.1mm。试建立尺寸链、指明各环性质，求工序尺寸H的大小及偏差。