福建省2012年4月高等教育自学考试

轮机工程材料试题

课程代码：09019

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题2分，共60分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡

1．下列金属材料中属于脆性材料的是

A.中碳钢

B.白口铸铁

C.锰钢

D.黄铜

2．金属材料在外力作用下产生塑性变形而不被破坏的能力称为

A.强度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.塑性

C.屈服强度

D.抗拉强度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．下列指标中属于金属材料的工艺性能的是

A.热膨胀性

B.铸造性

C.冲击韧性

D.耐腐蚀性

4．下列具有体心立方晶格的金属是

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

5．同一金属结晶后，晶粒较细的

A.强度较高而塑性较差

B.强度较低而塑性较差

C.强度较低而塑性较好

D.强度较高而塑性较好

6．共晶转变或共晶反应是指在一定的温度下，由一定成分的液相同时结晶出成分一定的

A.一个固相

B.两个固相

C.一个固相和一个液相

D.两个液相

7．金属塑性变形之后，晶体缺陷[最新年份咨询qq593777558]

A.增多

B.减少

C.不一定

D.不变

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

9．渗碳体是一种

A.稳定化合物

B.不稳定化合物

C.介稳定化合物

D.易转变化合物

11．临界温度以上的奥氏体是稳定相，临界温度以下的则为不稳定相，所以把暂存于临界点

以下的奥氏体称为

A.奥氏体

B.实际奥氏体

C.残余奥氏体

D.过冷奥氏体

12．淬火钢回火时通常可调配出

A.一种不同性质的组织

B.两种不同性质的组织

C.三种不同性质的组织

D.四种不同性质的组织

13．球化退火的目的是

A.提高硬度

B.消除网状二次渗碳体

C.提高塑性

D.消除应力

14．淬火是将钢件加热经保温后急速冷却的一种操作，加热温度为

A.相变温度以上30-50~C

B.相变温度以下30～．50~C

C.重结晶温度1)．1J230-50~C

D.重结晶温度以下30-50~C

15．下列各材料中淬火时最容易产生淬火裂纹的材料是

A.45钢

B.20CrMnTi

C.16Mn

D.W18Crl4V

16．表面化学热处理能改善零件性能，它是通过改变零件表面的

A.温度

B.成分

C.组织

D.成分和组织

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

18．下列有关45钢，正确的叙述是

A.含碳量为4．5％

B.优质碳素结构钢

C.低碳钢

D.过共析钢

19．下列牌号中为合金弹簧钢的是

A.40Cr

B.55Si2Mn

C.9SiCI·

D.35CrMo

20．下列材料中不宜淬火的是

A.GCrl5

B.W18Cr4V

C.40Cr

D.YTl5

21．为了使奥氏体不锈钢中碳化物充分溶解，能获得单相奥氏体组织的处理方式是

A.冷处理

B.淬火+高温回火

C.时效处理

D.固溶处理

22．下列牌号中为F+P基体的灰口铸铁

AHTl00

B.HTl50

C.HT200

D.Ht250

23．蠕墨铸铁牌号中的数字表示

A.强度极限和屈服极限

B.屈服极限

C.强度极限

D.延伸率

24．zCuzn40MIl2是铸造锰黄铜，常用于制造

A.管子

B.阀件

C.螺旋桨

D.尾轴衬套

25．下列关于巴氏合金的叙述，不正确的是

A.是软基体组织上分布着硬质点

B.摩擦系数小、良好的导热性和抗蚀性

C.疲劳强度低

D.无偏析现象[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

26．工程非金属材料在船舶领域的应用是

A.制作船舶构件

B.制作增压器叶片

C.制作曲轴

D.制作连杆

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

28．下列属于工程陶瓷材料的是

A.塑料

B.纤维

C.玻璃陶瓷

D.橡胶

29．模具宜选用的材料是

30．A.铸铁

B.工具钢

C.结构钢

D.低碳钢

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在答题卡上作答。

31．柴油机燃油系统的精密偶件常采用的关键热处理是_____。

32．海船主要采用____材料的螺旋桨。

33．压力容器钢的标志符号是____。[[微信公众号：ikaoti]

34．活塞环的硬度应比气缸套的硬度____。

35．白铜是____。

36．碳主要以片状石墨形式析出的铸铁称为___。

37．合金调质钢包含的合金元素总量小于____。

38．为消除高温回火脆性可在淬火钢中加入____。

39．扁铲、刮刀通常采用的热处理方式是___。

40．在实际生产中不能使用的组织是____。

三、简答题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

请在答题卡上作答。

41．简述多晶体金属的塑性变形过程。

42．简述二次硬化的含义。

43．简述常见的不锈钢按热处理后获得的显微组织分类。

四、论述题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

请在答题卡上作答。

44．试述根据零件或构件的不同性能要求，铁碳合金状态图在合理选材方面的应用。[最新年份咨询qq593777558]

45．写出 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" =5．0％的铸铁按照铁碳合金相图由液态到室温缓慢冷却结晶过程表达式(包

含温度、成分、转变类型)。[[微信公众号：ikaoti]

46．试计算室温下退火状态，45号钢显微组织中珠光体和铁素体的百分含量。