2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程材料试题

课程代码：09019

。

考生答题

1.本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4.合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题2分，共60分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．关于金属材料的机械性能，下列说法不正确的是

A.衡量金属材料的塑性，断面收缩率较延伸率更好

B.弹性模量是衡量金属材料刚度的指标

C.硬度是金属表面抵抗局部塑性变形的能力

D.材料的屈服强度较小，则零件的储备强度小，工作可靠性差

2．下列数值中，硬度最大的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.HBS500

B.HBS20

C.HRCl7

D.HRC58

3．下列说法正确的是

A.差不多所有的金属材料和塑料都可以铸造

B.压力加工性主要取决于材料的塑性和变形抗力

C.焊接性能的好坏取决于焊缝产生的裂纹、气孔等倾向

D.钢比铸铁的切削性好

4．每个面心立方晶胞中包含有的原子数是

A.1

B.2

C.3

D.4

5.下列关于控制晶粒度的方法的说法，不正确的是

A.孕育剂的作用是促进成核，阻止晶粒长大[最新年份咨询qq593777558]

B.采用增强金属液的运动，如电磁搅拌、机械振动和超声波处理等方法，或促进形成

晶核，或打碎正在生长的树枝晶增加晶核而达到细化晶粒的目的

C.过冷度越大，越能细化晶粒

D.生产中采用降低浇铸温度、减小铸型温度升高的速度、提高冷却速度的方法，均以

增大过冷度，从而可使晶粒细化

6．用杠杆定理可计算出珠光体中的F与Fe3C的相对含量分别为

A.88％和l2％

B.93％和7％

C.52％和48％

D.96％和4％

7．当金属塑性变形程度相当大时，晶体位相的变化是

A.不变

B.趋于一致

C.杂乱无章

D.不一定

8．渗碳体的性能特点是

I．硬度高；Ⅱ．硬度低；Ⅲ．强度高；

Ⅳ．强度低；V．塑性高；VI．塑性低。

A.Ⅱ+Ⅲ+V

B.I+V

C.I+Ⅳ+Ⅵ

D.I+Ⅵ

9．由A转变为P是属于

A.同素异构转变

B.共析转变[最新年份咨询qq593777558]

C.共晶转变

D.匀晶转变

10．在Fe-Fe3C合金中，其平衡组织中含有二次渗碳量最多的合金的含碳量为

A.0．0008％

B.0．021％

C.0．77％

D.2．11％

11．在过冷奥氏体向贝氏体的转变过程中，下列说法正确的是

A.铁、碳原子均不发生扩散

B.是典型的扩散型相变

C.铁原子发生一定短距离的扩散，而碳原子则不能扩散

D.碳原子发生一定短距离的扩散，而铁原子则不能扩散

12．回火屈氏体是F与Fe，C的机械混合物，F是

A.细小粒

B.细粒

C.细片

D.片

13．等温退火的目的是

A.降低硬度

B.消除应力

C.零件截面性能一致

D.便于切削加工

14．亚共析钢的完全淬火是钢的组织完全奥氏体化，淬火后获得马氏体和少量的残余奥氏

体，加热温度为

A.Ac3+30～50OC

B.AC1+30～50℃

C.Ac3+10～30OC

D.AC1+10～30OC

15．钢经淬火后，为消除脆性应进行

A.退火

B.正火

C.回火

D.调质

16．下列属于只是强化表面，不改变心部组织的表面热处理的是1．表面淬火；Ⅱ．渗碳；

Ⅲ．渗氮；IV．氮化。[最新年份咨询qq593777558]

A.I

B.I+IV

C.Ⅱ+Ⅲ

D.Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

17．感应加热表面淬火适用于

A.自动化生产

B.成批生产

C.大尺寸零件

D.表面光洁零件[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

18．铸钢ZG270—500，其中“270”和“500”分别表示材料的

A.冲击韧性和延伸率

B.屈服极限的冲击韧性

C.强度极限的断面收缩率

D.屈服极限和强度极限

19．合金钢除有较高的强度、比强度、热硬性和特殊的理化性能外，还有较高的

A.淬硬性

B.淬透性

C.回火脆性

D.变形抗力

20．用于高温(500℃以下)和繁重工作条件下的大尺寸零件，如曲轴、大型尾轴、活塞头和

汽轮机转子轴等，其材料一般选

A.40Cr

B.35CrMo

C.40CrNiMo

D.20Cr

21．由于淬火组织的回火稳定性高，应力大和含有高达25％以上的残余奥氏体，所以高速

钢需进行三次回火，其温度为

A.500～600℃

B.550～570℃

C.600～800℃

D.800～850℃

22．1Crl8Ni9Ti钢中Ni元素的主要作用是

A.细化晶粒

B.提高淬透性

C.获得单相奥氏体组织

D.提高强度

23．孕育铸铁是灰口铸铁经孕育处理后，能提高灰口铸铁的机械性能，主要是使

A.基体组织改变

B.石墨片细小

C.晶粒细化

D.使石墨片粗大

24．高磷耐磨铸铁是在原有铸铁中加入0．3％～0．6％的磷制成的特殊性能铸铁，该铸铁

为

A.珠光体灰口铸铁

B.铁素体灰口铸铁

C.珠光体+铁素体灰口铸铁

D.可锻铸铁

25．铅青铜ZCuPb30中的铜含量为

A.30％

B.50％

C.70％

D.90％

26．在锡基巴氏合金中加入6％的铜，其目的是为了

A.消除偏析

B.消除枝晶偏析

C.消除比重偏析

D.消除晶内偏析

27．替代金属材料来制作船舶低压管路的非金属材料有

I．ABS塑料；Ⅱ．硬质聚氯乙烯塑料；Ⅲ．环氧树脂。

A.I+Ⅱ

B.Ⅱ+Ⅲ

C.I+Ⅲ

D.I+Ⅱ+Ⅲ

28．工程陶瓷材料包括

A.陶瓷+玻璃

B.陶瓷+玻璃陶瓷

C.玻璃陶瓷+玻璃

D.陶瓷+玻璃陶瓷+玻璃

29．下列对合理选材叙述正确的是

1．以满足使用性能为前提；Ⅱ．最大限度地发挥材料的潜力；Ⅲ．力求所花的总费用

最低

A.I+Ⅱ

B.Ⅱ+Ⅲ

C.I+Ⅲ

D.I+Ⅱ+Ⅲ

30．船舶柴油机曲轴常选用

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.普通低合金钢

二、填空题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

请在答题卡上作答。

31．当滚动轴承钢用来制作量具、模具时，冷处理的目的是__________。

32．淬火与高温回火结合起来称为_________。

33．零件氮化处理后可以提高零件表面的_________。

34．碳素工具钢的数字表示钢中平均含碳量的_________倍。

35．几乎所有的高速钢中均含有_________的铬，不仅提高了钢的淬透性，而且提高钢

的抗氧化脱碳的能力。

36．铸铁薄壁处出现白口现象，原因主要是_________。

37．淬火出现不可逆回火脆性的温度是_________。

38．紫铜作为垫料在船上得到广泛应用的原因是其具有良好的_________。

39．形状比较复杂尤其是有复杂内腔的零件，宜选用_________材料。

40．一般强度船体用钢的强度等级相当于_________。

三、简答题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

请在答题卡上作答。

41．简述回火脆性的现象和类型。

42．列举常用淬火方法。

43．什么是匀晶转变?什么是共晶转变?

四、论述题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

请在答题卡上作答。

44．试述共析钢的奥氏体化过程。

45．汽轮机叶片是关键部件，直接起着将蒸汽或燃气的热能转变为机械能的作用。试从叶片

的工作条件、性能要求和材料选取三方面进行分析。

46．试写出60号钢按照铁碳合金相图由液态到室温缓慢冷却结晶过程表达式(包含温度、成

分、转变类型)。