2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

塑料成型工艺与模具设计试卷

(课程代码2220)

一、单项选择题(本大题共8小题．每小题2分．共l6分)

1.下列形状的分流道，比表面积最小的是

A.半圆形

B.T形

C.U形

D.圆形

2.塑料的主要成分是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.填充剂

B.树脂

C.增塑剂

D.稳定剂

3.设计注塑模时，若塑件留在动模、定模均有可能，就必须设

A.二级推出机构

B.双推出机构

C.简单推出机构[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.先复位机构[[微信公众号：ikaoti]

4.不溢式压缩模的结构不存在

A.引导环

B.配合环

C.挤压环

D.储料槽

5.若PVC薄膜的生产采用挤出吹塑薄膜法生产，则其挤出机头应选用

A.芯棒式

B.十字形

C.螺旋式[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.多层吹塑薄膜机头

6.影响塑料模寿命的最主要因素是

A.塑料材料

B.模具结构

C.模具材料及热处理

D.模具加工及表面处理

7.注射模推出机构虿晕采用复位杆复位的是

A.推杆推出

B.推管推出

C.推板推出

D.推块推出

8塑件上的文字，仅从模具制造考虑，最容易加工的是

A.凸字

B.凹字

C.凹坑凸字

D.凸坑凹字

二、填空题(本大题共20空．每空l分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

9.塑料注射成型模具的浇注系统由______________、______________、______________、和__________________组成。

10.注射模的模温主要影响制品的______________和_______________，故模温应适当稳

定、______________；热固性注射模模温比热塑性要______________，而且注射时容易

产生溢料，故模具成型零件采用_______________结构，防止溢料。

11.注塑模与注塑机合模部分要校核的参数有__________、________、__________、_______和______________。

12.在塑件内镶人金属零件或玻璃及已成形的塑件等形成牢固不可卸的整体，则镶人件称

为_____________________________。

13．注射模成型零件按结构不同分______________和_____________。

14.注射模塑最主要的工艺条件是___________、__________和_____________。

三、判断题(本大题共l0小题．每小题2分。共20分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√”，错误的打“×”。

15．设计注射模在选择分型面时应将制品留于定模。

16．冷却回路应有利于减小冷却水进、出口水温的差值。

17．塑料制品上的螺纹孔都是用螺纹型芯成型。

18．压缩模和注射模一样，都要设浇注系统。

19．当斜导柱斜角为22。时是最理想的。

20．注塑模具的分型面有的只有一个，有的有多个分型面。[最新年份咨询qq593777558]

21．分流道设计时，究竟采用哪一种截面的分流道，既要考虑各种塑料成型的需要，又要考

虑制造的难易程度。

22．模具采用定模抽芯还是动模抽芯由塑料制品结构决定。

23．注塑成型方法可用于热固性也可用于热塑性塑料的成型。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

24.压机顶杆与压缩模推出机构直接连接时，压缩模需设复位机构复位。

四、简答题（本大题共5小题，第25题5分。第26题8分．

第27题5分，第28题6分，第29题4分。共28分)

25．简述挤出中空吹塑过程。

26．简述设计注射模普通浇注系统时一般应遵守的基本原则。[最新年份咨询qq593777558]

27．如图所示为一副热塑性塑料注射模，读图回答：

a)这副模具采用哪种形式推出机构?

b)简述这副模具的工作原理。

1--拉钩2—定模3—推杆4—推见板5—限位螺钉

6—复位杆7—型芯8—摆杆9—弹簧

第27题图

28．简述设计塑料挤出机头应遵循的原则。

29．简述设计塑料注射成型模具推出机构应满足的要求。

五、计算题(本大题共l6分)

30.如下图所示为一普通注塑件，已知塑料收缩率为(0．4—07)％，试汁算下列塑件尺寸

所对应的成型零件的尺寸。

1）20±0.1

2）70.6±0.2

3)

4）28±0.1