2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造试卷

(课程代码02230)

本试卷共3页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．塑性、韧性几乎为零(硬、脆)的铁碳合金基本组织是

A.奥氏体

B.渗碳体

C.珠光体

D.铁素体

2．浇注系统中，通过调整自身高度可改变型腔内金属液的静压力，从而改善液态金属的充

型能力的浇道是[最新年份咨询qq593777558]

A.内浇道

B.外浇道

C.直浇道

D.横浇道

3．用两箱手工造型方法生产形状简单且精度低的单个铸件，常采用

A.整模造型

B.分模造型

C.假箱造型

D.挖砂造型

4．下列金属中，材料锻造性能差的是

A.铜

B.铸铁

C.铝合金

D.低碳钢

5．锻造大型、特大型锻件应采用

A.空气锤

B.水压机

C.曲柄压力机

D.摩擦压力机

6．酸性焊条与碱性焊条相比，其主要的优点是

A.焊条价格低廉[最新年份咨询qq593777558]

B.焊缝抗裂性好

C.焊接工艺性好

D.焊缝含氢量低[[微信公众号：ikaoti]

7．金属切削过程中，切削层变形直接影响已加工表面机械性能的区域是

A.第一变形区

B.第二变形粘结区

C.第二变形滑动区

D.第三变形区

8．CA6140型卧式车床能够切削的最大直径是

A.40mm

B.61mm

C.140mm

D.400mm

9．在普通车床上，把刀具装夹在尾架上进行的常规加工方法是

A.钻孔

B.切断

C.车端面

D.车外圆

10．在拉削内孔时需要的主运动是

A.拉刀的旋转运动

B.拉刀的直线运动

C.工件的旋转运动

D.工件的直线运动

11．下列加工方法中，能在加工中调整加工孔直径的是

A.镗孔

B.扩孔

C.铰孔

D.钻孔

12．在下列齿轮加工方法中，有让刀运动的是

A.滚齿

B.磨齿

C.插齿

D.铣齿

13．小锥度心轴定位时，限制工件的自由度数为

A.二个

B.三个

C.四个

D.五个

14．在镗床上镗孔时，误差敏感方向是

A.水平方向

B.垂直方向

C.孔的轴线方向

D.孔的径向方向[[微信公众号：ikaoti]

15．加工总余量是指

A.毛坯尺寸与零件尺寸的差

B.一次走刀切除材料的厚度

C.本道工序尺寸与上道工序尺寸的差

D.为保证下一道工序的加工而必须保留的量

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

16．金属溶液在凝固后，其内部原子由_________排列转变为_________排列，形

成晶体的过程，称为结晶过程。

17．铸件凝固后，常在某些部位出现孔洞，其中_________的孔洞称为缩孔，

_________的孔洞称为缩松。

18．铸造内应力根据形成原因可分为_________、相变应力和_________三种。

19．在自由锻工序中，使坯料的长度减小、断面积增大的工序是_________，使坯料的长

度增长、断面积减小的工序是_________。

20．拉削的进给量是由拉刀的后一个刀齿比_________个刀齿_________个

齿升量来实现的。

21．在钻床上钻孔，主运动是_________，进给运动是_________。

22．采用横磨方式磨削外圆时，_________的宽度不小于_________的宽度。

23．展成法加工齿轮齿形是利用_________原理，将齿轮加工刀具和齿坯模拟成一对

_________

24．工艺系统由_________、夹具、_________和工件组成。[[微信公众号：ikaoti]

25．机械制造中常用的装配方法有互换装配法、_________装配法、修配装配法和

_________装配法。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26．什么是钢的热处理?简述高温回火的热处理工艺方法。

27．简述焊接变形的基本形式。

28．简述切削过程中刀具造成正常磨损的主要原因。

29．简述CA6140型普通车床进给箱的功用。

30．什么是砂轮硬度?简述选择砂轮硬度的原则。

31．在镗刀杆进给镗削深孔时，从刚度角度分析工件的误差形状及产生原因。

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

32．如题32图中所示工件，在一台阶轴零件上钻一径向通孔，已加工尺寸和本工序要求尺

寸如图中所示。

(1)按工序要求需限制哪几个自由度?

(2)确定定位方案；

(3)指出定位件实际限制自由度。

33．如题33图中所示零件，轴向设计尺寸为。因为l00-0.36不便测量，因此通过测量尺寸X来保证该尺寸。为间接保证设计尺寸的要求，请按下列步