2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

钢结构试卷

(课程代码02442)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分．共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．构件发生脆性破坏的特点是

A.变形大

B.破坏持续时间长

C.有裂缝出现

D.变形小或无变形

2．钢材中硫的含量超过限值时，钢材可能会出现

A.冷脆

B.热脆

C.蓝脆

D.徐变

3．钢材设计强度指标的确定是根据

A.比例极限

B.弹性极限

C.屈服强度

D.极限强度

4．与焊接连接或焊接构件的疲劳性能有关的是

A.应力幅

B.应力比

C.最大应力

D.最小应力

5．在钢材的力学性能指标中，既能反映钢材塑性又能反映钢材冶金缺陷的指标是

A.屈服强度

B.冲击韧性

C.冷弯性能

D.伸长率

6．严寒地区(温度低于-20℃)的露天仓库，吊车梁起重量大于50t，其钢材应选择

A.Q235-A钢

B.Q235-B钢

C.Q235-C钢

D.Q235-D钢

7.在连续反复荷载作用下，当应力比时，称为

A.完全对称循环

B.脉冲循环

C.不完全对称循环

D.不对称循环

8．钢结构承载能力极限状态的设计表达式为：，式中的是

A.结构重要性系数

B.荷载分项系数

C.可变荷载组合系数

D.材料的抗力分项系数

9．承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接

A.承载力低，变形大

B.承载力高，变形大

C.承载力低，变形小

D.承载力高，变形小

10．抗剪螺栓连接当沿受力方向的长度大于15d0时，螺栓承载力应降低是防止

A.端部螺栓提前破坏

B.中部螺栓提前破坏

C.螺栓受弯破坏

D.螺栓连接的变形过大

11．计算梁的抗弯强度公式为：,当塑性发展系数时，与此相应的翼缘外伸肢宽厚比不应超过

12．如图所示，两块钢板焊接；根据手工焊构造要求，焊角高度hf的取值范围是

A.5≤hf≤8(mm)

B.6≤hf≤8(mm)

C.8≤hf≤10(mm)

D.8≤hf≤12(mm)

13．屋架下弦纵向水平支撑一般布置在屋架的

A.端竖杆处

B.下弦中间节间

C.下弦端节间

D.斜腹杆处

14．如图所示弯矩M作用下的普通螺栓连接，中和轴在图中哪个螺栓处?

A.1

B.3

C.5

D.计算确定

15．与侧面危焊缝相比，正面角焊缝具有[最新年份咨询qq593777558]

A.强度低的特点

B.强度高的特点

C.刚度小的特点

D.塑性好的特点

16．图示T型截面拉弯构件弯曲正应力强度计算的最不利点为

A.截面上边缘l点

B.截面下边缘2点

C.截面中和轴处3点

D.可能是l点也可能是2点

17．下列屋架中，只能与柱铰接的钢屋架形式为[最新年份咨询qq593777558]

A.梯形屋架

B.平行弦屋架

C.人字形屋架

D.三角形屋架

18．螺栓的性能等级为8．8级，描述该螺栓材料性能不正确的是

A.螺栓材料的抗拉强度800MPa

B.螺栓材料的扈腋强度800MPa

C.螺栓材料的屈服强度640MPa

D.螺栓材料的屈强比为0．8

19．轻型钢屋架上弦杆的节间距为L，则上弦杆平面外计算长度应取

A.L

B.0．8L

C.0．9L[[微信公众号：ikaoti]

D.侧向支撑点间距

20．进行构件强度设计时，下面的哪种情况应将其设计强度进行折减?

A.动力荷载作用的构件

B.单角钢斜缀条按轴压计算稳定的构件

C.有应力集中影响的构件

D.残余应力较大的构件

二、填空题(本大题共10小题．每小题1分，共10分)

请在答题卡上作答.

21．焊接结构选用焊条的原则是：计算焊缝金属强度宜与母材强度____________。

22．钢材的设计强度等于钢材的屈服强度fy除以_________。

23．钢材的冲击韧性值AKV代表钢材_________的能力。

24．侧面直角角焊缝焊脚尺寸hf=4mm，焊缝计算长度30mm，不设引弧板，设计时该焊缝实际长度取为_________.

25．某压弯构件的端弯矩M2=0，M1=0．6，则等效弯矩系数为_________。

26.会使钢材产生冷脆现象的元素是磷和_________。

27．型钢L110X10，其中110×10表示的含义为截面的_________。

28．单个普通螺栓承压承载力设计值表示同一受力方向承压构件总厚度的_________.

29.在轴心压力一定的前提下，轴压柱脚底板的面积是由_________的抗压强度决定

的。

30．梁的整体失稳属于第一类稳定问题，其失稳表现形式为_________屈曲。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分)

(参考数值：Q235钢材，强度设计值f=215N／mm2,fv=125N／mm2；Q345钢材，

f=310N／mm2,fv=180N／mm2；工字形截面塑性发展系数)

31．如图摩擦型高强度螺栓群的连接，求该连接的最大承载力N，并进行板件净截面强度计算。已知：钢板截面尺寸如图，钢材为Q235，8．8级M20摩擦型高强度螺栓，孔径22mm，接触面喷砂，=0．45，预拉力P=125kN。

32．计算如图所示钢板连接处的侧面角焊缝的长度。已知：板轴心力设计值为N=500kN，三面围焊，板宽B=100mm，Q235钢材，手工焊，焊条为F43系列。焊脚尺寸hf=8mm，焊缝强度设计值为160MPa。

33．验算如图所示斜缀条的稳定性。

已知：缀条为单角钢L45×4，角钢的面积A=3．49cm2，角镪的最小回转半径imin=0．89cm，斜缀条长度l=60cm，承受轴心压力设计值N=25kN。选用Q235钢材，偏心受力引起的等边角钢的受力折减系数。

34．验算焊接工字形截面压弯构件的局部稳定。钢材为Q235，截面尺寸如图，构件两端铰lax=6m，回转半径ix=20cm。在轴心压力和绕x轴端弯矩的作用下腹板上产生的最大正

35.验算均布荷载作用筒支梁的最大正应力及最大剪应力强度是否满足要求。

已知：梁长8m，均布荷载设计值q=125kN／m，钢材为Q345，采用I63b，Wnx=3164cm3，

Ix／Sx=53．5cm，tw=15mm.

四、分析题(本大题共1小题，共8分)[最新年份咨询qq593777558]

36．分析说明与其他建筑材料的结构相比，钢结构有哪些特点?

五、综合题(本大题共l小题，共l2分)

37．如图所示斜杆与柱采用10．9级承压型高强度螺栓连接。钢材为Q235。高强度螺栓公称直径M24，有效直径为de=23．5mm，fbc=470N／mm2,fvb=310N／mm2,ftb=500N／mm2，求该连接的最大承载力F。