2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑材料学　试卷

(课程代码04053)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．铝酸盐水泥熟料的主要矿物成分有

A.铝方柱石

B.铝酸一钙

C.六铝酸一钙

D.七铝酸十二钙

2．改善砂浆性能，不宜采用的方法是

A.掺用石灰膏

B.掺入适量引气剂

C.掺入微末剂

D.提高水泥用量

3．制得快硬硅酸盐水泥，可选择改变的熟料矿物组成是

A.提高C2S和C3A组分的含量

B.降低C2S和C3A组分的含量

C.提高C3S和C3A组分的含量

D.降低C3S和C3A组分的含量

4．硬化时产生很大的收缩，并且不能单独使用的材料为

A.石灰

B.水泥

C.苔土石

D.石膏

5．评判沥青性质好坏的重要指标是

A.闪火点

B.着火点

C.感温性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.粘性

6．钢材的工艺性质包括

A.塑性

B.弹性

C.冷脆性

D.冷弯性

7．建筑常用的热塑性树脂胶粘剂是

A.环氧树脂胶粘剂

B.氯丁橡胶胶粘剂

C.不饱和聚酯树脂胶粘剂

D.聚乙烯缩醛胶粘剂

8．北京故宫的白玉石属于

A.砂岩

B.安山岩

C.石灰岩

D.变质岩

9．建筑钢材中，硅元素可使其

A.时效敏感性增大

B.强度提高，塑性、韧性不变

C.强度降低

D.塑性、韧性提高

10．下列材料中不燃的绝热材料是

A.矿棉毡

B.玻璃棉

C.矿棉

D.膨胀珍珠岩

11．下列不属于热塑性塑料的是

A.聚苯乙烯

B.塑料玻璃钢

C.聚氯乙烯塑料

D.聚甲基丙烯酸甲酯塑料

12．适合用于承重构件和门、窗、地面材和装饰材的树种是

A.水曲柳

B.榆木

C.红松

D.阔叶树材

13．下列属于纤维状绝热材料的是

A.珍珠岩制品

B.微孔硅酸钙

C.蛭石制品

D.矿棉

14．不适合用于影剧院的材料是

A.钢板

B.帷幕

C.沥青矿渣棉毡

D.穿孔纤维板

15．适用于对混凝土凝结时间和流动性有特殊要求防水工程的是

A.引气剂防水混凝土

B.氯化铁防水混凝土

C.减水剂防水混凝土

D.三乙醇胺防水混凝土

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．使钢材可焊性明显变差的化学成分为

A.碳

B.硅

C.铝

D.硫E．锌

17．建筑石膏的技术性质包括

A.多孔性

B.装饰性

C.吸湿性

D.可加工性E．耐火性

18．燃烧下列常用塑料材料，会有黄色火焰出现的有

A.聚乙烯

B.聚丙烯

C.尼龙

D.聚甲醛

E．聚甲基丙烯酸甲酯[最新年份咨询qq593777558]

19．材料的耐久性按材料在水作用下的性质可细分为

A.亲水性和憎水性

B.抗冻性和抗风性

C.吸水性和吸湿性

D.耐水性和抗渗性

E．抗老化性和耐化学侵蚀性

20．可加入硅酸盐水泥中的火山灰质混合材料，是具有火山灰性的，天然的或人工的矿物材

料。主要成分一般为

A.Al2O3

B.CaO

C.MgO

D.SiO2E．Na2O

三、判断题(本大题共10小题，每小题2分。共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

21．无机非金属材料的抗拉强度常大于抗压强度。

22．烧结多孔砖和空心砖比烧结普通砖的体积密度小，导热系数高。

23．气硬性胶凝材料是指只能在空气中硬化并保持或继续发展其强度的胶凝材料。

24．目前，对混凝土拌和物粘聚性和流动性的测定只能靠直观经验评定。

25．水泥假凝现象的出现，一般认为主要是由于水泥在粉磨时受到高温，使过多二水石膏脱

水成半水石膏。

26．沥青处于玻璃态时，沥青分子获得的活化能量较多。

27．材料的弹性是材料常用的力学性能指标。

28．细集料级配好坏对节约水泥和保证混凝土具有良好的和易性有很大的关系，特别是制

备高强度混凝土粗集料级配尤为重要。

29．沸腾钢是用必要数量的硅、锰和铝等脱氧剂进行彻底的脱氧。

30．按施工特点来分，聚氯乙烯防水卷材属于刚性防水材料。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31．请列出国家标准对矿渣、火山灰质、粉煤灰硅酸盐水泥在氧化镁、三氧化硫、细度三方面的技术要求。

32．请列出混凝土配合比设计的基本要求。

33．请简述石油沥青的感温性和沥青软化点的定义，以及沥青软化点的测定方法。

34．请简述按脱氧程度划分的钢材种类及各类钢材的特点和在现实中的运用。

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

35．称取密度、绝干体积密度、绝干堆积密度分别为2.66g/cm3、2.6g/cm3、1600kg/m3的绝

干砂子1000g，将其放入容器瓶内，加满水并排尽气泡(砂已吸水饱和)，此时称得总质

量为1995g。将瓶内砂子倒出，向瓶内重新注满水，此时称得总质量为1372g。求该砂[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

的表观密度、空隙率、开口孔隙率、闭口孔隙率、体积吸水率。

36．用42.5强度的普通水泥拌制设计强度为C30的普通混凝土，试拌后作稠度试验，测得

坍落度为40mm，符合施工要求。同时实测得到拌和物的表观密度为2440kg/m3，实际

各材料用量为水泥5.855kg、砂9.895kg、石17.624kg、水3.279kg。请根据实测搅拌

物的表观密度，得出基准配合比。