第一章 身边的化学物质

第01讲　金属与金属矿物（一）

| 考试说明： 金属和金属材料 | 1.了解金属的物理特征，认识金属材料在生产、生活和社会发展中的重要作用☆ ☆ |
| --- | --- |
|  | 2.了解防止金属锈蚀的简单方法☆ ☆ |
|  | 3.知道生铁和钢是重要的合金☆ |
|  | 4.知道废弃金属对环境的污染，认识回收金属的重要性☆ |
|  | 5.认识一氧化碳可以将铁矿石中的铁还原出来☆ ☆ |

知识要点梳理

　　一、金属的物理性质
　　1.共性：常温为固体（除汞Hg）、有金属光泽、大多为热和电的良导体（加热器具或导线），有延展性（成片、丝）、密度大、硬度大、熔点高。
　　2.差异性
　　金属之最
　　地壳中含量最高的金属元素──铝
　　人体中含量最高的金属元素──钙
　　目前世界年产量最高的金属──铁
　　导电、导热性最好的金属──银
　　硬度最高的金属──铬
　　熔点最高的金属──钨
　　熔点最低的金属──汞
　　密度最大的金属──锇
　　密度最小的金属──锂
　　人体中的常量金属元素：K、Ca、Na、Mg

　　二、金属材料（纯金属和合金）
　　1.合金：在金属中加热熔合某些金属和非金属，制得具有金属特征的物质。（混合物）
　　2.生活中大量使用的是——合金。
　　3.常见合金
　　（1）生铁和钢

|  | 生铁 | 钢 |
| --- | --- | --- |
| 区别：含碳量 | 2%—4.3% | 0.03%—2% |
| 共性 | Fe—C合金 |

（2）制造飞机——镁铝合金
　　（3）切割工具——不锈钢
　　4.合金与纯金属相比的特征
　　（1）硬度增大（18k黄金）
　　（2）熔点降低（武德合金——保险丝，熔点：70°）
　　（3）更好的抗腐蚀性能（不锈钢）
　　（4）更高的强度（韧性好,耐拉伸、耐弯曲、耐压打）

　　三、铁生锈原理及防治
　　1.铁生锈条件
　　与空气中的水、氧气接触。
　　2.铁锈的成分
　　Fe2O3·xH 2O
　　探究铁锈的成分是可以根据Fe2O3的性质
　　练习
　　还原铁粉：灰色或黑色粉末，又称“双吸剂”，能够吸收空气中的水分和氧气，常用于食品保鲜。检验使用一段时间后的“双吸剂”是否仍有效的化学方法为 ____________。

取少量“双吸剂”于试管中，加入足量稀盐酸，若有气泡产生，则说明仍有效，若无气泡产生，则无效。

[答疑编号500038070101]

『正确答案』比较Fe、Al与氧气的反应铝与氧气反应生成致密的氧化铝薄膜，能覆盖在铝表面，从而保护里层的铝不再与氧气反应；
　　铁与氧气、水等反应生成的铁锈却很疏松，不能阻碍里层的铁继续与氧气、水等反应，因此铁制品可以全部锈蚀。
　　练习
　　小华、小芳两位同学在探究金属铝和铜的活动性时，小华同学将在空气中长期放置的铝片投入到了硫酸铜溶液中，小芳同学将光亮的铜片投入到了氯化铝溶液中，结果两名同学均没有观察到任何现象，就此现象两名同学展开了讨论，请帮助他们分析出现上述现象的原因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

答案：
　　铝比铜活泼，所以铜放入氯化铝溶液中，不可以将Al从其溶液中置换出来。
　　铝在空气中与氧气反应生成一层致密的氧化物薄膜，阻碍了内部的铝进一步反应，所以将铝置于硫酸铜溶液中，不能发生置换反应。

[答疑编号500038070102]

3.防锈的方法
　　（1）隔绝铁与空气、水的接触。
　　——涂油漆、润滑油、镀不易生锈金属、表面生成致密氧化膜、加搪瓷层
　　（2）改变铁的成分。——制不锈钢

　　四、废弃金属的危害
　　浪费资源、污染环境、威胁健康。

　　五、保护金属资源的途径
　　（1）采取措施，防止生锈。
　　（2）回收利用。
　　（3）有计划、合理开采。
　　（4）寻找开发金属的代用品。

　　六、一氧化碳还原氧化铁的实验
　　 
　　
　　反应现象：玻璃管内的红色粉末变为黑色，试管内有气泡冒出，且澄清石灰水变浑浊。尾气燃烧发出蓝色火焰，放热。
　　实验操作：先通CO排尽空气后，再加热至高温。实验完毕后，先撤酒精喷灯，玻璃管冷却后再停止通CO。
　　一氧化碳还原氧化铁的实验
　　
　　现有含杂质的氧化铁样品（杂质不参加反应），为了测定该样品中氧化铁的质量分数，某同学称取样品10克，并用下图装置进行实验，得到以下两组实验数据：

|  | 反应前 | 反应后 |
| --- | --- | --- |
| A组 | 玻璃管和固体样品质量43.7g | 玻璃管和固体样品质量41.3g |
| B组 | 烧杯和澄清石灰水质量180g | 烧杯和澄清石灰水质量186.2g |

（1）你认为应当选择＿＿＿＿组实验数据来计算样品中氧化铁的质量分数，计算结果为＿＿＿＿＿＿。 
　　（2）这位同学所用实验装置的不足之处是什么？应如何改正？

[答疑编号500038070103]

【答复】
　　（1）1；80%
　　（2）尾气处理CO直接排空，把尾气处理处改成封闭的装置，比如通入试管中，二氧化碳被吸收后将CO进行点燃。

七、金属的化学性质
　　1.化学通性
　　
　　（1）金属与氧气的反应
　　Na、Mg、Al常温即可与氧气反应
　　Al表面生成致密氧化膜
　　Fe、Cu、Hg在点燃或加热条件下与氧气反应
　　Fe+O2
　　Cu+O2
　　Hg+O2
　　Au、Pt高温条件下也不被氧化
　　（2）金属与酸反应
　　M + HCl→MClx+ H2
　　反应条件（氢前金属，盐酸或稀硫酸）
　　反应本质
　　金属失去电子变成金属离子，H+得到电子生成H2
　　以Fe与盐酸反应为例
　　金属与酸反应的图像题（等质量金属）
　　反应速率——活动性
　　产生氢气质量——金属的原子量
　　等质量的三种金属分别与足量的盐酸反应，产生氢气的质量与反应时间的关系如图，下列有关说法正确的是（　）（金属不是K 、Na、Ca ）
　　A.三种金属的活泼性顺序是a>b>c
　　B.产生相同质量的氢气需要三种金属的质量关系是 a>b>c
　　C.若三种金属在生成物中均显+2价，则三种金属的相对原子质量大小关系是c>b>a
　　D.质量相同的三种金属分别与足量的盐酸反应，消耗盐酸最多的是金属c

[答疑编号500038070104]

『正确答案』C

如图所示，烧杯中盛有质量相等、质量分数相等的稀盐酸，天平调平后，同时向其中分别加入等质量的锌片和铁片，则从反应开始到金属完全反应的过程中，天平指针指向的变化是（　）
　　A.向左偏
　　B.向右偏
　　C.先向左偏后向右偏
　　D.先向右偏后向左

[答疑编号500038070105]

『正确答案』D

（3）金属与盐溶液的置换反应

|  | 方程式 | 现象 |
| --- | --- | --- |
| 铁+硫酸铜 |  | 银白色固体变为红色，蓝色溶液变为浅绿色 |
| 铝+硫酸铜 |  | 银白色固体变为红色，蓝色溶液逐渐变为无色 |
| 铜+硝酸银 |  | 亮红色固体变为银白色，无色溶液逐渐变为蓝色 |
| 铜+硫酸铝 |  | 无 |

下列化学方程式书写正确的是（　）
　　A.2K + ZnSO4 = K2SO4 + Zn 
　　B.Cu + 2AgCl = CuCl2 + 2Ag
　　C.Fe + MgCl2= FeCl2 + Mg 
　　D.2Al + 3CuSO4 = 3Cu + Al2（SO4）3

[答疑编号500038070106]

『正确答案』D
　　铝和硫酸铜溶液反应的过程如下图所示：
　　
　　（1）上述反应的化学方程式是__________________，
　　（2）从微观粒子变化的角度分析铝片在硫酸铜溶液中发生的变化___________________。

[答疑编号500038070107]

『正确答案』
　　（1）2Al + 3CuSO4 = 3Cu + Al2（SO4）3
　　（2）Al失去电子生成Al 3+，Cu 2+得到电子生成Cu
　　在氯化铜和氯化亚铁的混合溶液中加入一定量的镁粉，充分反应后过滤，向滤出的固体中滴加稀盐酸，没有气泡产生。下列判断正确的是（　）
　　A.滤出的固体中一定含有铜，可能含有铁和镁
　　B.滤出的固体一定含有铜，一定不含铁和镁
　　C.滤液中一定含有氯化镁，可能含有氯化铜和氯化亚铁
　　D.滤液中一定含有氯化镁、氯化亚铁、氯化铜

[答疑编号500038070108]

【答复】B

向AgNO3、Cu（NO3）2、Mg（NO3）2混合溶液中加入一些锌粉，完全反应后过滤。可能存在的情况是：
　　①滤纸上只有Ag，则滤液中的溶质一定有＿＿＿＿＿＿＿，可能有＿＿＿＿＿；
　　②滤液中只有Zn（NO3）2和Mg（NO3）2两种溶质，滤纸上的金属一定有＿＿＿＿＿，可能有＿＿＿＿＿＿＿。

[答疑编号500038070109]

【答复】
　　① Cu（NO3）2、Mg（NO3）2、Zn（NO3）2；AgNO3
　　② Ag、Cu；Zn

在CuO和Fe的混合物中，加入一定量的稀硫酸并微热。当反应停止后，滤出不溶物，再向滤液中放入一粗铁丝，片刻后取出铁丝，发现粗铁丝无任何变化。据此，你认为下列结论正确的是（　）（提示CuO+H2SO4==CuSO4+H2O）
　　A.不溶物一定是铜
　　B.不溶物中一定有铜，也可能含有铁
　　C.滤液中一定含有H2SO4，也可能含有CuSO4
　　D.滤液中一定含有FeSO4，也可能含有CuSO4和H2SO4

[答疑编号500038070110]

『正确答案』B
　　
　　Fe的转化关系
　　第02讲　金属与金属矿物（二）
　　八、金属的用途
　　1.由物理性质决定
　　硬度大——刀具（不锈钢）
　　密度小——飞机（Mg—Al合金）
　　导电性好——导线（Al、Cu）
　　导热性好——锅
　　熔点高——电灯丝（钨丝）
　　熔点低——保险丝（武德合金）
　　延展性好——铝箔
　　2.由化学性质决定
　　（1）得到氢气（金属与酸的置换反应）
　　Zn+H2SO4==ZnSO4+H2↑
　　（2）得到金属（湿法炼铜）
　　Fe+CuSO4==FeSO4+Cu
　　纵向复习
　　金属活动性顺序表的应用
　　1.金属与氧气反应的条件
　　2.金属与酸能否反应
　　3.产生氢气的速率
　　4.金属与盐溶液能否反应
　　5.金属在自然界的存在和制备
　　金属活动性顺序表的应用
　　
　　如何设计实验验证金属活动性？
　　金属+酸
　　先看是否与酸反应
　　再看产生氢气的速率
　　注意：控制变量（酸的浓度和种类、金属的表面积）
　　金属+盐溶液
　　只看是否反应（K、Ca、Na特殊）
　　聚焦中考题
　　了解金属的物理特征，认识金属材料在生产、生活和社会发展中的重要作用☆ ☆易 
　　7.（07中考）食品包装中经常用到铝箔。铝能制成铝箔是因为铝具有良好的（　）
　　A.导电性
　　B.延展性
　　C.导热性
　　D.抗腐蚀性

[答疑编号500038070201]

『正确答案』B
　　17.（07中考）从古至今，铁都被广泛使用。下列叙述中，不正确的是（　）
　　A.生铁属于合金
　　B.铁可以在氧气中燃烧
　　C.铁能跟硝酸银溶液反应
　　D.铁在潮湿的环境中不易生锈

[答疑编号500038070202]

『正确答案』D
　　19.（08中考）下列物质的性质中，属于化学性质的是（　）
　　A.铝具有导电性
　　B.碳酸氢钠能与稀盐酸反应
　　C.氯化钠是白色固体
　　D.常温下甲烷是无色无味气体

[答疑编号500038070203]

『正确答案』B
　　33.（08中考）钢铁是重要的金属材料。
　　（1）下列铁制品的用途中，利用金属导热性的是＿＿＿＿＿＿（填字母，下同）。
　　A.铁锤 
　　B.铁锅 
　　C.铁丝 
　　D.水龙头
　　
　　（2）目前世界上已有50%以上的废钢铁得到回收利用，其目的是＿＿＿＿＿＿＿。
　　A.节约金属资源
　　B.合理开采矿物
　　C.防止钢铁生锈
　　（3）为防止水龙头生锈，其表面镀有一层铬。铁生锈的条件是＿＿＿＿＿＿＿。

[答疑编号500038070204]

『正确答案』
　　（1）B
　　（2）A
　　（3）氧气、水
　　能应用金属活动性顺序对有关置换反应进行简单的判断--易、中 
　　5.（08中考）下列金属中，金属活动性最强的是（　）
　　A.Zn　　B.Mg　　C.Fe　　D.Cu

[答疑编号500038070205]

『正确答案』B
　　27.（08中考）为比较4种金属X、Y、Z、W的活动性，小刚进行了一系列实验，结果如下表所示。其中能反应的记为“√”，不能反应的记为“—”，无标记的表示未做该实验。 
　　
　　则它们的金属活动性顺序为（　） 
　　A.Y>W>X>Z　　B.Y > W > Z > X　　C.Y > X >W>Z　　D.X > Y > W > Z

[答疑编号500038070206]

『正确答案』A
　　（09中考）9.下列金属中，活动性最强的是（　）
　　A.铜　　B.镁　　C.铁　　D.银

[答疑编号500038070207]

『正确答案』B
　　29.（07中考）某种即热饭盒用混乱有少量铁粉的镁粉与水反应提供热量。现将该混合物分成四等份，进行如下实验，其中所得实验结论正确的是（　）

|  | 实验操作和现象 | 实验结论 |
| --- | --- | --- |
| A. | 用磁铁充分接触该混合物，磁铁上吸附有少量黑色粉末 | 用化学方法可以分离镁和铁 |
| B. | 向该混合物中加入少量水，剧烈反应放出大量热，有气泡产生 | 该气体一定是氧气 |
| C. | 将该混合物加入到一定量的稀硫酸中，有气泡产生，反应结束后有固体剩余 | 剩余固体中一定有铁 |
| D. | 将该混合物加入到一定量的硫酸铜溶液中，反应结束后有固体剩余 | 剩余固体中一定有铜，一定没有镁 |

[答疑编号500038070208]

『正确答案』C
　　29.（08中考）下列4个坐票图分别表示4个实验过程中某些质量的变化，其中正确的是（　）

[答疑编号500038070209]

『正确答案』C
　　（06北京课标卷37题5分）某校实验室的废水中含有大量AgNO3、Zn（NO3）2和Fe（NO3）2，该校实验小组设计实验从该废液中回收银，并得到副产品硫酸亚铁晶体。实验方案如下所示。（实验过程中未引入其他的金属元素）审题能力
　　
　　（1）常用＿＿＿＿＿的方法分离固体甲和溶液乙，需要用的仪器有＿＿＿＿＿。
　　（2）固体甲中含有的物质是（填化学式）＿＿＿＿＿＿。
　　（3）步骤①向废水中加入过量A。检验A是否加过量的方法是＿＿＿＿＿＿。

[答疑编号500038070210]

【答复】
　　（1）过滤；烧杯、漏斗、玻璃棒、铁架台
　　（2）Ag、Fe、Zn
　　（3）取溶液，并向溶液中加入少量锌，若能发生置换反应则有固体析出，则锌加的量不足，若无明显现象说明锌已经加足

认识一氧化碳可以将铁矿石中的铁还原出来☆ ☆
　　（07中考）某课外小组的同学们收集了含一氧化碳和二氧化碳的废气，为了确认这种废气的组成，他们在实验室按如下装置进行了实验。
　　
　　（2）C装置中发生反应的化学方程式是
　　
　　能应用金属活动性顺序对有关置换反应进行简单的判断☆ ☆ ☆ 
　　认识一氧化碳可以将铁矿石中的铁还原出来☆ ☆
　　铜和铁是生产、生活中广泛使用的金属。
　　（1）工业上用一氧化碳和赤铁矿（主要成分是氧化铁）冶炼铁，反应的化学方程式为＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　（2）铁生锈的条件是＿＿＿＿＿＿；铜表面也容易生成绿色铜锈，铜锈的主要成分是碱式碳酸铜，化学式为Cu2（OH）2CO3，其组成元素有＿＿＿＿＿＿种。
　　（3）老师用生锈的铜片、铁粉和稀硫酸进行实验，实验过程如下图所示（部分生成物已略去）。
　　①紫红色固体C的化学式为＿＿＿＿＿；
　　②写出Ⅱ中反应的化学方程式＿＿＿＿。

[答疑编号500038070211]

【答复】
　　（1） 
　　（2）与潮湿空气接触 ；4
　　（3）①Cu
　　②Fe＋CuSO4 ==FeSO4＋Cu 、Fe＋H2SO4==FeSO4＋H2↑

专题——推断题
　　例1.A、B、C、D、E为初中化学常见物质，其中A、C为金属单质，E为非金属单质，下图是它们之间的相互转化关系。请回答：
　　
　　（1）反应①的基本反应类型＿＿＿＿＿；
　　（2）C的化学式＿＿＿＿＿；
　　（3）写出生成A的化学方程式＿＿＿＿＿＿； 
　　（4）E的化学式是＿＿＿＿＿；产生无色气体E的原因＿＿＿＿＿。

[答疑编号500038070212]

『正确答案』
　　（1）氧化
　　（2）Fe
　　（3）Cu
　　（4）H2；X溶液中含有剩余的稀硫酸
　　
　　第03讲　酸、碱、盐的复习
　　——溶液中的离子反应观

　　从中考说明酸碱盐

| 常见的酸和碱 | 1.知道盐酸和硫酸的主要性质和用途 | ★ |
| --- | --- | --- |
|  | 2.知道氢氧化钠和氢氧化钙的主要性质和用途 | ★ |
|  | 3.用常见的酸、碱的性质解释一些常见的现象 | ★ ★ ★ |
|  | 4.认识常见酸碱的腐蚀性 | ★ ★ |
|  | 5.能用pH试纸和酸碱指示剂检验溶液的酸碱性 | ★ ★ |

| 生活中常见的盐 | 1.了解食盐,纯碱,小苏打,碳酸钙等盐在日常生活中的用途 | ★ ★ |
| --- | --- | --- |
|  | 2.知道一些常用化肥的名称和作用 | ★ |

化学与社会发展 化学基本实验

| 化学物质与健康 | 4.知道酸碱性对生命活动和农作物生长的影响 | ★ |
| --- | --- | --- |

| 物质性质的实验 | 5.能稀释浓硫酸 | ★★ |
| --- | --- | --- |
|  | 6.知道浓硫酸、浓盐酸、氢氧化钠等药品的保存方法 | ★ |

| 物质的检验和鉴别 | 1.会检验氧气,二氧化碳和碳酸盐 | ★★★ |
| --- | --- | --- |
|  | 2.能用过滤、蒸发的方法分离混合物（考试要求中增加了“以上内容的简单综合”） | ★★ |
|  | 3.会依据物质的性质进行鉴别和提纯 | ★★★ |

知识要点梳理
　　一、酸和碱都能使酸碱指示剂显示不同的颜色

|  | 石蕊溶液 | 酚酞溶液 |
| --- | --- | --- |
| 酸溶液 | 紫色变为红色 | 仍为无色 |
| 碱溶液 | 紫色变为蓝色 | 变为红色 |

二、溶液的酸碱度——pH
　　1.pH与酸碱度的关系
　　
　　酸性更强 中性 碱性更强
　　2.pH的测量方法
　　用品：pH试纸、比色卡、玻璃棒
　　操作：用玻璃棒蘸取待测液，润湿pH试纸，与比色卡对比读数

　　三、酸的化学性质
　　1.化学通性
　　
　　重点方程式

|  | 稀盐酸 | 稀硫酸 |
| --- | --- | --- |
| 与活泼金属（如Fe） | Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ | Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ |
| 与氧化铁 | Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O | Fe2O3+3H2SO4===Fe2（SO4）3+3H2O |

2.特性
　　（1）浓盐酸有强烈的刺激性气味，浓盐酸有挥发性。
　　（2）浓硫酸有强烈的吸水性和腐蚀性，稀释浓硫酸时：将浓硫酸沿器壁慢慢注入水里，并不断搅拌。
　　3.常见酸的用途
　　1.盐酸：
　　化工产品，除金属锈，制造药物，人体胃液中含有的盐酸。
　　2.硫酸：
　　化工原料，生产化肥、农药、火药、染料、冶炼金属，精炼石油，金属除锈。
　　浓硫酸做干燥剂。

　　四、碱的化学通性
　　1.化学通性
　　
　　重点方程式

|  | 氢氧化钠溶液 | 氢氧化钙溶液 |
| --- | --- | --- |
| 与CO2反应 | 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O | Ca（OH）2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O |
| 与SO2反应 | 2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O | SO 2+ Ca（OH）2 = CaSO3↓+ H2O |

2.物理性质
　　溶解性
　　易溶于水的碱：NaOH、KOH、NH 3 ·H 2O
　　难溶于水的碱：Fe（OH）3、Cu（OH）2、Mg（OH）2
　　颜色
　　一般碱都为白色固体
　　Fe（OH）3：红褐色固体
　　Cu（OH）2 ：蓝色固体
　　3.常见碱的用途
　　（1）氢氧化钠
　　俗名：烧碱、火碱、苛性钠
　　化工原料，制肥皂、石油、造纸、纺织、印染等
　　去油污、炉具清洁剂
　　干燥剂（碱石灰：NaOH和CaO，不能干燥CO2）
　　潮解（吸收空气中的水分）
　　（2）氢氧化钙
　　俗名：熟石灰、消石灰
　　建筑材料，中和酸性土壤、硫酸厂的废水，制石膏。
　　检验CO2
　　注意：
　　保存碱性溶液的试剂瓶要用橡胶塞。
　　碱可以与玻璃中的成分SiO2发生反应。
　　常见碱性溶液：NaOH溶液、Ca（OH） 2溶液、Na2CO3溶液
　　下列关于氢氧化钠的描述中错误的（　）
　　A.氢氧化钠广泛应用于肥皂、石油、造纸、纺织、印染等工业
　　B.可以用稀盐酸来检验氢氧化钠是否变质
　　C.不慎将氢氧化钠溶液沾到皮肤上，要用较多的水冲洗，然后用硼酸中和
　　D.用托盘天平称量氢氧化钠固体时，一定要放在纸上称量，千万不可以直接放在托盘上。

[答疑编号500038070301]

『正确答案』D
　　五、中和反应
　　酸+碱=盐+水
　　微观角度解释：
　　溶液中，氢离子和氢氧根离子结合生成水。

| 氢氧化钠和稀盐酸 | NaOH + HCl = NaCl + H2O |
| --- | --- |
| 氢氧化钠和稀硫酸 | 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O |
| 氢氧化钙和稀盐酸 | Ca（OH）2 + 2HCl = CaCl2 + H2O |

下列物质中，能用来说明氢氧化钠溶液和稀盐酸反应恰好完全中和的是（　）
　　A.硝酸银溶液
　　B.氯化钡溶液
　　C.硫酸钠溶液
　　D.酚酞溶液

[答疑编号500038070302]

『正确答案』D
　　课本实验：氢氧化钠溶液中滴加酚酞，加入稀盐酸，溶液颜色变化：红色变为无色。
　　将20g 10%的NaOH溶液与20g 10%的HCl充分混合后，在混合溶液中滴入石蕊试液会显（　）
　　A.蓝色
　　B.红色
　　C.紫色
　　D.无色
　　NaOH+HCl==NaCl+H2O
　　40 36.5
　　2g 2g（过量）

[答疑编号500038070303]

『正确答案』B
　　练习
　　滴有石蕊试剂的稀硫酸溶液与下列各物质恰好完全反应后，溶液仍显红色的是（　）
　　A.CaO 
　　B.BaCl2
　　C.Na2CO3 
　　D.NaOH 
　　CaO+H2SO4==CaSO4+H2O
　　BaCl2+H2SO4==BaSO4↓+2HCl
　　Na2CO3+H2SO4==Na2SO4+H2O+CO2↑
　　2NaOH+H2SO4==Na2SO4+2H2O

[答疑编号500038070304]

『正确答案』B
　　中和反应的应用
　　1.改变土壤的酸碱性
　　酸性土壤加熟石灰
　　2.处理工厂废水
　　硫酸厂废水加熟石灰
　　3.医药
　　胃酸过多：NaHCO3、Al（OH）3
　　蚊虫叮咬：氨水、肥皂水、牙膏
　　4.浓酸、浓碱的安全使用
　　浓硫酸沾到皮肤上，立即用大量水冲洗，并涂上3~5%的NaHCO3 溶液。
　　浓碱沾到皮肤上，立即用大量水冲洗，并涂上硼酸溶液。
　　练习
　　当少量浓硫酸滴到皮肤上，应立即用较多的水冲洗，再涂上（　）
　　A.氢氧化钠 
　　B.石灰水
　　C.硼酸 
　　D.3%—5%的碳酸氢钠溶液

[答疑编号500038070305]

『正确答案』D
　　六、盐的性质
　　1.盐的通性
　　盐 + 盐 → 新盐1 + 新盐2
　　盐 + 酸 → 新盐 + 新酸
　　盐 + 碱 → 新碱 + 新盐
　　盐 + 金属 → 新金属 + 新盐
　　重要的方程式

| 碳酸钠和稀盐酸 | Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑+ H2O |
| --- | --- |
| 碳酸钙和稀盐酸 | CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑+ H2O |
| 碳酸氢钠和稀盐酸 | Na2HCO3 + HCl = 2NaCl + CO2↑+ H2O |
| 碳酸钠和氢氧化钙 | Na2CO3 + Ca（OH）2 = CaCO3↓+ 2NaOH |

碳酸盐的检验方法
　　取样于试管中，加入稀盐酸，若产生气体，且可使澄清石灰石变浑浊，则为碳酸盐。
　　双试剂法
　　2.物理性质
　　（1）颜色

|  | 固体 | 溶液 |
| --- | --- | --- |
| 大多数盐 | 白色 | 无色透明 |
| CuSO4 | 白色 | 蓝色 |
| KMnO4 | 暗紫色 | 紫色 |
| FeCl3 | 棕黄色 | 黄色 |
| FeSO4 | 浅绿色 | 浅绿色 |

（2）溶解性
　　钾、钠、铵、硝溶
　　碳酸不溶钙、钡
　　盐酸不溶银
　　硫酸不溶钡
　　注意：AgCl、BaSO4不溶于水和酸。
　　CaCO3溶于酸
　　3.常见盐的用途

| 学名 | 俗名 | 化学式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠 | 食盐 | NaCl | 调味品，维持生理活动，选种、腌渍、融雪剂、化工原料 |
| 碳酸钠 | 纯碱 | Na2CO3 | 玻璃、造纸、纺织、洗涤剂 |
| 碳酸氢钠 | 小苏打 | NaHCO3 | 发酵粉、烘焙糕点 |
| 碳酸钙 | 石灰石 | CaCO3 | 建筑材料、补钙剂 |

“关爱生命，拥抱健康”是永恒的主题。下列做法不会导致中毒的是（　）
　　A.做馒头时加入适量纯碱，馒头疏松多孔
　　B.用工业用盐亚硝酸钠烹调食物
　　C.用工业酒精兑水配成白酒
　　D.用胆矾对饮用水杀菌

[答疑编号500038070306]

『正确答案』A
　　物质的性质决定其用途。有关物质的用途正确的是（　）
　　A.烧碱用于治疗胃酸过多
　　B.食盐水用于清洗伤口
　　C.明矾用作水的消毒剂
　　D.氦气用作火箭燃料

[答疑编号500038070307]

『正确答案』B
　　七、常见的化肥

|  | 实例 | 缺乏表现 |
| --- | --- | --- |
| 氮肥 | CO（NH2）2 、NH 3·H2O、NH4Cl | “黄” |
| 磷肥 | 磷矿粉、钙镁磷肥、过磷酸钙 | “矮” 过多：不结果 |
| 钾肥 | 硫酸钾、氯化钾 草木灰（碳酸钾） | “倒” |
| 复合肥料 | KNO3 |  |

八、氧化物
　　（一）分类
　　1.组成上
　　金属氧化物：Fe2O3、Fe3O4、CuO、HgO
　　非金属氧化物：CO、CO2 、H2O、P2O5、SO2
　　2.性质上
　　酸性氧化物： CO2 、SO2 、P2O5
　　碱性氧化物：CaO、CuO、Fe2O3
　　（二）化学性质
　　1.酸性氧化物+碱→盐+水
　　CO2+NaOH
　　2.碱性氧化物+酸→盐+水
　　Fe2O3+HCl
　　3.与水反应
　　CO2+H2O === H2CO3
　　CaO+H2O === Ca（OH）2
　　4.分解反应
　　H2O
　　H2O2
　　HgO
　　5.还原剂+氧化物
　　C+CuO/Fe2O3
　　CO/H2+CuO/Fe2O3
　　C+CO2
　　（三）制取氧化物
　　1.单质+氧气
　　2.CO/CH4/C2H5OH + O2
　　3.分解反应
　　H2CO3 ===
　　Cu（OH） 2加热分解
　　Fe（OH） 3加热分解
　　碳酸钙高温分解
　　高锰酸钾加热分解
　　难溶于水的碱
　　加热易分解
　　纵向复习
　　
　　中学重点的二酸、二碱、四盐
　　二酸——盐酸、硫酸
　　二碱——氢氧化钠、氢氧化钙
　　四盐——氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙
　　三大类置换反应
　　活泼金属与酸的反应
　　Fe+HCl
　　活泼金属与较不活泼金属的盐溶液
　　Fe+CuSO4
　　氢气、碳还原金属氧化物
　　H2/C+Fe2O3/CuO
　　四大类复分解反应
　　酸+碱→盐+水
　　酸+盐→新酸+新盐
　　碱+盐→新碱+新盐
　　盐+盐→新盐1+新盐2
　　口 诀
　　复分解反应有条件，生成水气或沉淀，
　　盐盐、盐碱均可溶，酸碱反应必能行。
　　复分解反应的实质
　　溶液中离子浓度的降低。
　　要求：产生沉淀、气体、水。
　　注意：复分解反应，元素的化合价不改变
　　在溶液中能够发生反应的离子对
　　H+ ——OH- ①、CO32- ②
　　OH- ——H+ ①、Cu2+ ②、Fe3+、Mg2+ 
　　CO32- —— H+ ①、Ca2+ ②、Ba2+ 
　　Cl- ——Ag+ 
　　SO42- ———Ba2+ 
　　注意：AgCl、BaSO4均为难溶于水和酸的沉淀。CaCO3、BaCO3为不溶于水但溶于酸的沉淀。
　　在一定条件下，跟酸、碱、盐都能反应的物质是（　）
　　A.Fe
　　B.NaOH
　　C.CO2
　　D.Na2CO3

[答疑编号500038070308]

『正确答案』D
　　要完成下列变化，能通过盐酸经一步反应实现的是（　）
　　①CaO→CaCl2 
　　②Fe2O3 →FeCl2
　　③Cu →CuCl2
　　④Fe →FeCl3
　　A.① ④　　B.② ③　　C.①　　D.④

[答疑编号500038070309]

『正确答案』C
　　将气体X和气体Y同时通入液体Z，最终一定能看到液体变浑浊的是（　）

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| A | H2 | N2 | 水 |
| B | HCl | CO2 | 石灰水 |
| C | CO2 | O2 | 烧碱溶液 |
| D | HCl | O2 | 硝酸银溶液 |

[答疑编号500038070310]

『正确答案』D
　　聚焦中考题
　　了解食盐、纯碱、小苏打、碳酸钙、氢氧化钠等盐在日常生活中的用途☆☆
　　6.（07中考）碳酸钠是重要的化工原料，其俗称为（　）
　　A.纯碱 
　　B.苛性钠 
　　C.食盐 
　　D.消石灰

[答疑编号500038070311]

『正确答案』A
　　11.（07中考）下列有关物质用途的叙述中，不正确的是（　）
　　A.食盐作调味品
　　B.氧气用于急救病人
　　C.碳酸氢钠作发酵剂
　　D.氢氧化钠用于泡发鱿鱼等水产品

[答疑编号500038070312]

『正确答案』D
　　9.（08中考）在日常生活中，不作调味品的物质是（　）
　　A.食盐 
　　B.蔗糖 
　　C.白醋 
　　D.自来水

[答疑编号500038070313]

『正确答案』D
　　（09中考）
　　23.煤燃烧产生的废气中含有SO2，用NaOH、Na2SO3溶液可将90%以上的SO2吸收。
　　涉及的反应有：①2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
　　②Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3
　　③NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O
　　下列说法中，不正确的是（　）
　　A.反应②发生的是人合反应
　　B.可循环使用的物质是Na2SO3
　　C.NaHSO3中硫元素的化合价是+6
　　D.反应①说明SO2与CO2有相似的化学性质

[答疑编号500038070314]

『正确答案』C
　　酸（盐酸和硫酸）碱（氢氧化钠和氢氧化钙）的主要性质和用途☆，认识酸碱的腐蚀性☆ ☆
　　图像题：
　　28.（07中考）已知反应CaCl2+Na2CO3===CaCO3↓+2NaCl。
　　向一定量的盐酸和氯化钙溶液的混合物中不断滴入碳酸钠溶液。下图分别表示滴入碳酸钠溶液的质量与生成气体或沉淀的质量变化关系，其中正确的是（　）

[答疑编号500038070315]

【答复】A

29.（08中考）下列4个坐标图分别表示4个实验过程中某些质量的变化，其中正确的是（　）

[答疑编号500038070316]

『正确答案』C
　　能用酸碱指示剂和PH试纸检验溶液的酸碱性☆☆
　　23.（07中考）小红观察在不同酸碱度下紫甘蓝（见右图）汁液所显示的颜色，记录如下。

| pH | 1 | 2~3 4~6 | 7~9 | 10 | 11 | 12~14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 深红 | 紫红 浅紫 | 蓝 | 绿 | 黄绿 | 黄 |

下列物质中，能使紫甘蓝汁液变黄的是（　）
　　A.水 
　　B.食盐溶液 
　　C.硫酸溶液
　　D.氢氧化钠溶液

[答疑编号500038070317]

『正确答案』D
　　20.（08中考）下图是一些物质的pH，酸碱性最接近中性的是（　）
　　A.苹果汁（2.9~3.3）
　　B.番茄汁（4.0~4.4）
　　C.玉米粥（6.8~8.0） 
　　D.肥皂水（9.8~10.2）

[答疑编号500038070318]

『正确答案』C
　　化肥的种类：
　　8.（07中考）在缺氮的情况下，植物的生长发育迟缓或停滞。这时应施用的化肥是（　）
　　A.KCl 
　　B.NH4Cl
　　C.K2CO3 
　　D.Ca（H2PO4）2

[答疑编号500038070319]

『正确答案』B
　　16.（08中考）农作物缺钾时，抗病虫害和抗倒伏能力降低，此时应该施用的化肥是（　）
　　A.KCl 
　　B.CO（NH2）2 
　　C.NH4Cl 
　　D.Ca3（PO4）2

[答疑编号500038070320]

『正确答案』A
　　10.（09中考）下列物质中，能用作氮肥的是（　）
　　A.NH4HCO3 
　　B.K2SO4 
　　C.K2CO3 
　　D.Ca（H2PO4）2

[答疑编号500038070321]

『正确答案』A
　　第04讲　酸、碱、盐专题练习
　　
　　专题1——关于敞口放置后的变化

|  | 浓盐酸 | 浓硫酸 | 氢氧化钠溶液 | 氢氧化钠固体 | 生石灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量变化 | 变小 | 变大 | 变大 | 变大 | 变大 |
| 溶质的质量分数变化 | 变小 | 变小 | 不讨论 | 无 | 无 |
| 是否变质 | 无（HCl挥发） | 无（吸水） | NaOH+CO2 | 先吸水潮解，后与CO2反应 | CaO+H2O Ca（OH）2+CO2 |

专题2——除杂题
　　HCl（H2SO4） BaCl2溶液
　　NaOH（Ca（OH）2） Na2CO3溶液
　　NaCl（Na2 CO3） 盐酸
　　FeSO4 （CuSO4） Fe
　　CaO（CaCO3） 加热
　　Cu（CuO） 盐酸
　　CO2（H2O） 浓硫酸

HNO3（HCl） AgNO3溶液
　　NaCl（NaOH） 盐酸
　　NaNO3（CuSO4） Ba（OH）2溶液
　　ZnSO4（H2SO4） 锌粒
　　Cu（Fe） 盐酸并过滤
　　CO（CO2 ） 氢氧化钠溶液
　　CuO（C） 在空气流中加热
　　下列混合物中，能用过滤的方法分离的是（　）
　　A.Na 2CO3和CaCO3
　　B.水和酒精
　　C.Na 2CO3和CaCl2
　　D.MnO2和CuO

[答疑编号500038070401]

『正确答案』A
　　要除去N2中混有的少量CO、CO2和水蒸气，得到干燥纯净的N2（假设每步反应都是完全的）。把混合气体先后通过下列试剂：①浓硫酸②氢氧化钠溶液③灼热的氧化铜。正确的顺序是（　）
　　A.①②③　　B.②①③ 
　　C.③②①　　D.②③①

[答疑编号500038070402]

『正确答案』C

除去CaCl2中混有的NaCl
　　逆向思维

| 实验方法 | 现象 | 方程式 |
| --- | --- | --- |
| 加入足量的碳酸钠溶液 | 产生白色沉淀 | CaCl2+Na2CO3==CaCO3↓+2NaCl |
| 过滤 | 分离出白色沉淀和无色液体 |  |
| 向滤渣中加入适量的稀盐酸，至沉淀恰好溶解（或不再产生气泡） | 白色固体逐渐溶解，并产生无色气泡 | CaCO3+2HCl==CaCl2+H2O+CO2↑ |

专题3——鉴别题
　　NaOH溶液和稀硫酸溶液 石蕊、酚酞、Zn
　　酸钠溶液和氯化钠溶液 盐酸
　　Ba（OH）2溶液和NaOH溶液 硫酸
　　稀盐酸和稀硫酸 氯化钡溶液
　　一种试剂鉴别盐酸、氯化钠和氢氧化钙三种溶液，应选用的试剂是（　）
　　A.稀硫酸
　　B.碳酸钠溶液
　　C.氯化钡溶液
　　D.氢氧化钾溶液

[答疑编号500038070403]

『正确答案』B
　　专题4——推断题
　　推断题是化学中考的重要题型，它将元素化合物的知识和基本概念、基本理论、化学试验、化学计算融于一体，具有知识含量高、考查知识面广、思维能力强、综合性、灵活性兼备的特点。
　　物质推断的一般方法
　　①一点击破：抓住“突破口”，直接得出结论，然后用顺向或逆向或两边向中间推断，逐一导出其他结论。
　　②提出假设：在分析题目所给条件的基础上，提出假设后进行反复验证，逐步缩小范围，排除不合题意的结论。
　　一包混有杂质的Na2CO3，其杂质可能是Ca（NO3）2、KCl、NaHCO3，今取10.6g样品，溶于水得澄清溶液，另取10.6g样品，加入足量的盐酸，收集到4gCO2，则下列判断正确的是（　）
　　A.样品中只含有NaHCO3
　　B.样品中一定混有NaHCO3，可能有KCl
　　C.样品中有NaHCO3，也有Ca（NO3）2
　　D.样品中混有KCl，也可能有NaHCO3

[答疑编号500038070404]

『正确答案』D
　　某白色粉末可能含有NaOH、Na2CO3 、Na2SO4 、NaCl中的一种或几种。为探究白色粉末的性质，将该粉末放入足量水中，充分搅拌后，把所得溶液分为三份进行实验：
　　（1）第一份溶液中滴加酚酞后，溶液呈红色
　　（2）第二份溶液中滴加盐酸后，开始无明显现象，随着盐酸的滴入逐渐有气泡产生
　　（3）第三份溶液中滴加BaCl2 后有白色沉淀生成，过滤，所得沉淀全部溶于稀盐酸
　　分析实验得出的以下结论，合理的是（　）
　　A.一定含有Na2 CO3 ，一定没有Na2 SO4 、NaCl，可能含有NaOH 
　　B.一定含有Na2 CO3 ，一定没有Na2SO4 、NaOH ，可能含有NaCl
　　C.一定含有NaOH 、Na2 CO3 ，一定没有Na2 SO4 、可能含有NaCl
　　D.一定含有Na2 CO3 、NaCl，一定没有Na2 SO4 ，可能含有NaOH

[答疑编号500038070405]

『正确答案』C

某实验室的废液中，可能含有氯化铁、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠、碳酸钠和硝酸钡中的一种或多种。初三课外活动小组的同学对废液进行了如下实验：
　　（1）取废液观察，为无色溶液
　　（2）取废液，向其中滴加氯化钡溶液，有白色沉淀产生，继续加入稀硝酸，无明显现象
　　（3）另取废液，加入铁粉，产生大量气泡
　　根据以上实验现象可推断，废液中肯定含有：

[答疑编号500038070406]

『正确答案』肯定含有：硫酸
　　肯定不含有：氯化铁、氢氧化钠、碳酸钠、硝酸钡
　　不能确定是否含有：硫酸钠
　　已知A、B、C、D、E、F、G是初中化学常见的物质，（“→”表示物质间存在转化关系。图中已略去部分物质）
　　（1）F为＿＿＿＿＿＿＿ ，
　　（2）E 溶液中的溶质为＿＿＿＿＿，
　　（3）向G溶液中滴加无色酚酞试液，若溶液为无色，则G溶液中溶质的所有可能组成为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

[答疑编号500038070407]

『正确答案』
　　（1）CaCO3 
　　（2）NaOH
　　（3）NaCl，NaCl和HCl，NaCl和NaOH
　　理解：适量
　　
　　
　　35.A～G均为初中常见的物质，其中B是人体胃液中的一种酸，它们之间有如下图的相互转化关系（图中部分生成物已略去）。请回答下列问题：
　　
　　（1）B是＿＿＿＿＿， C是＿＿＿＿＿＿。C物质在实际生活中的一种用途是＿＿＿＿＿＿＿。
　　（2）写出化学反应①和②的化学方程式：
　　①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； ②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。（难）

[答疑编号500038070408]

『正确答案』
　　（1）盐酸；二氧化碳；灭火 
　　（2）①CaCl2+Na2CO3=2NaCl+CaCO3↓
　　②Na2CO3+Ca（OH）2=CaCO3↓+2NaOH　　
　　A、B、C、D、E、F都是初中化学常见的物质，其中B是常用于光合作用和灭火的气体。它们之间的关系如下图所示。（图中“—”表示两端的物质能发生化学反应；“→”表示物质间存在转化关系。）
　　
　　（1）B的化学式为＿＿＿＿＿＿。
　　（2）已知反应①、②、③的基本反应类型相同。反应①的化学方程式为＿＿＿＿＿，基本反应类型为＿＿＿＿＿＿＿。
　　（3）已知反应④、⑤、⑥中，一个有沉淀生成，另一个有气体生成，还有一个没有明显现象。B、E不含相同元素，D、F只含一种相同元素。反应④的化学方程式为＿＿＿＿＿＿，反应⑤的化学方程式为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

[答疑编号500038070409]

『正确答案』

　　专题5：关于“干燥剂”
　　在生活和化学实验中，经常用到各种干燥剂
　　（1）硅胶：无色或白色颗粒，吸水量为30~50%，可反复使用。其主要成分为SiO2，其中Si元素的化合价为＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　（2）生石灰：白色块状固体，吸水后生成熟石灰，该反应的化学方程式为＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　（3）无水氯化钙：白色固体，有苦咸味，每千克吸水量为1kg~1.2kg。若1kg无水氯化钙吸收1.2kg水后得到氯化钙溶液，该溶液中溶质的质量分数为＿＿＿＿＿＿＿%
　　（4）氢氧化钠：白色固体，暴露在空气中易吸收水分，表面潮湿并逐渐溶解，这种现象叫＿＿＿＿＿＿，氢氧化钠不能干燥的常见气体有＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　（5）浓硫酸：无色粘稠液体，有吸水性，在化学实验中常用它作干燥剂，但日常生活中却很少用它作干燥剂。其原因是＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　（6）还原铁粉：灰色或黑色粉末，又称“双吸剂”，能够吸收空气中的水分和氧气，常用于食品保鲜。检验使用一段时间后的“双吸剂”是否仍有效的化学方法为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

[答疑编号500038070410]

『正确答案』
　　（1）+4
　　（2）CaO+H2O==Ca（OH）2
　　（3）45.5%
　　（4）潮解，CO2、SO2
　　（5）腐蚀性
　　（6）取少量“双吸剂”于试管中，加入足量稀盐酸，若有气泡产生，则说明仍有效，若无气泡产生，则无效。